1.Name：Magnesium Sulphate Heptahydrate

2.Size: 0.1-1mm,

3.Appearance: White crystal , or customized to colour it such as blue or pink or yellow etc.

4.0.1-1mm,纯度为99%，单镁含量是9.5的七水硫酸镁参数：

| 序号 | 检测项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观Appearance | White Crystal 白色晶体0.1-1mm |
| 2 | 纯度Purity | 99% |
| 3 | 氧化镁MgO | 16% |
| 4 | 镁Mg | 9.5% |
| 5 | 铁盐Fe | ≤0.02% |
| 6 | 氯化物Cl | ≤0.03% |
| 7 | Pb(Heavy metal) | ≤0.008% |
| 8 | As(Arsenic) | ≤0.008% |
| 9 | 水不溶物Insoluble | ≤0.1% |
| 10 | 硫S | 11 |
| 11 | PH(5%水溶液） | 5-9 |

5.    0.1-1mm,纯度为99.5%，单镁含量是9.8的七水硫酸镁参数：

| No. | Test Item | Specification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Appearance | White Crystal 0.1-1mm |
| 2 | Purity | 99.5%min |
| 3 | MgO | 16%min |
| 4 | Mg | 9.81%min |
| 5 | Fe(Iron) | 0.0015%max |
| 6 | Cl(Chlorid) | 0.03%max |
| 7 | Pb(Heavy metal) | 0.008%max |
| 8 | As(Arsenic) | 0.002%max |
| 9 | S | 12.5 |
| 10 | Water insoluble | ≤0.1% |
| 11 | PH（5%W/V solution） | 5-9 |

CAS ：10034-99-8‌

HS Code：2833210000

化学式：MgSO4⋅7H2O