1.Name：Magnesium Sulphate Heptahydrate

2.Size: 2-4mm,

3.Appearance: White crystal , or customized to colour it such as blue or pink or yellow etc.

4.    2-4mm,纯度为99.5%，单镁含量是9.8的七水硫酸镁参数：

| No. | Test Item | Specification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Appearance | White Crystal 0.1-1mm |
| 2 | Purity | 99.5%min |
| 3 | MgO | 16%min |
| 4 | Mg | 9.81%min |
| 5 | Fe(Iron) | 0.0015%max |
| 6 | Cl(Chlorid) | 0.03%max |
| 7 | Pb(Heavy metal) | 0.008%max |
| 8 | As(Arsenic) | 0.002%max |
| 9 | S | 12.5 |
| 10 | Water insoluble | ≤0.1% |
| 11 | PH（5%W/V solution） | 5-9 |

CAS ：10034-99-8‌

HS Code：2833210000

化学式：MgSO4⋅7H2O